基于响应曲面法的某硫化铅锌矿选铅工艺优化试验

洪磊1,*

(1昆明理工大学国土资源工程学院，云南昆明，650093)

摘要：广西某铅锌矿原矿含铅0.83%，含锌3.92%，矿物之间共生关系复杂。根据该矿物性质，采用单因素试验及响应曲面相结合的试验方案对其浮选药剂制度进行优化。单因素试验表明，该矿物最佳的磨矿细度为-0.074占80%，最佳ZnSO4用量为1800g/t。响应曲面优化试验表明，该铅锌矿最佳的药剂用量为，CaO 2091.4688g/t，丁基黄药23.5520g/t，乙硫氮 29.6647g/t，在该条件下铅精矿品位和回收率为10.7094%和52.1828%。在上述试验确立的药剂制度下，进行闭路试验，获得了品位为32.64%，回收率为48.21%，含锌12.19%的铅精矿。

关键词：铅锌矿；铅锌分离；响应曲面；单因素试验

中图分类号：TD982

Optimization of lead process for the beneficiation of a lead-zinc ore based on response surface methodology

Hong Lei1

(1.Faculty of Land Resource Engineering, Kunming University of Science and Technology, Kunming 650093,China）

Abstract: A lead-zinc ore mine in Guangxi contains 0.83% of lead and 3.92% of zinc. The symbiotic relationship between minerals is complex. According to the nature of the mineral, the flotation agent system was optimized using a single-factor test and response surface combined experiment. Single-factor tests showed that the best grinding fineness for this mineral was -0.074 accounted for 80%, and the optimal dosage of ZnSO4 was 1800g/t. The response surface optimization test showed that the optimum dosage of the lead-zinc ore was CaO 2091.4688g/t, butyl xanthate 23.5520g/t, and ethylsulphur 29.6647g/t. Under this condition, the lead concentrate grade was 10.7094. % and recovery was 52.1828%. Under the agent system established in the above experiment, a closed-circuit experiment was conducted and the lead concentrate grade was 32.64%, the recovery was 48.21% and the zinc content was 12.19%.

Key words: Lead-zinc ore; Lead and zinc separation; Response surface; Single factor test;

常用的试验优化方法有析因设计、正交设计、均匀设计及响应曲面设计。其中以响应曲面设计的运用最为广泛[1~3]，使用响应曲面法建立连续变量曲面模型，并通过分析响应曲面回归模型评价各因子之间的交互作用以获得最佳试验条件。因而采用响应曲面法优化试验不仅可以大幅减少试验工作量，还能评价各因素的显著性和因素之间的交互作用。

铅锌资源是重要的战略性资源，在有色金属工业中起着举足轻重的作用[4]。我国的铅锌矿储量十分丰富，根据美国地质调查局2018年统计数据，中国国内铅储量达1700万吨，锌储量达4100万吨，均仅次于澳大利亚，位居世界第二，且其中大多数是硫化铅锌矿物[5]。与此同时我国的铅锌矿资源亦存在着“贫矿多，富矿少”、“共伴生矿床多，单一矿床少”的问题，因而如何实现铅锌共生矿床中铅和锌的有效分离，是目前铅锌资源面临的重要难题。广西某铅锌矿含多种金属矿物，矿物间共生关系复杂，铅锌矿物嵌布粒度较细，属于较为难选的铅锌矿。为高效利用该矿物，本试验结合矿物性质，决定采用优先浮铅工艺流程，并使用响应曲面法优化选铅工艺，以明确该难选铅锌矿选铅作业的药剂制度，并在此基础上进行闭路试验，验证响应曲面优化试验结果，最终实现该难选铅锌矿铅锌的有效分离。

1试验

1.1矿样性质

试验矿样取自广西某铅锌矿原矿，主要含铅与含锌矿物为方铅矿和闪锌矿，主要脉石矿物为石英，方解石，绿帘石等。原矿主要化学元素分析见表1，原矿铅物相分析见表2。由表1可知该矿物含铅0.83%，含锌3.92%，矿物中伴生有银和铟等贵金属，其中铟含量较高为10.6g/t，有待进一步探索进行回收。由表2可知，该矿物中含铅矿物主要为硫化铅，铅矿物氧化率相对较高。

表1 原矿化学元素分析

Table 1 Chemical element analysis of raw ore                  %

| 项目 | Pb | Zn | Fe | S | Si | TiO2 | Ag* | In* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量 | 0.83 | 3.92 | 5.68 | 9.70 | 1.39 | 0.19 | 9.20 | 10.6 |

*项单位为g/t

表2 原矿铅物相分析

Table 2 Lead phase analysis of ore                              %

| 相别 | 氧化铅 | 硫化铅 | 铅铁钒 | 总铅 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铅含量 | 0.132 | 0.498 | 0.037 | 0.667 |
| 占有率 | 19.790 | 74.663 | 5.547 | 100.00 |

1.2试验方法

试验所有过程均在实验室条件下进行，试验每次称取矿样500g。试验过程中主要涉及以下浮选药剂，捕收剂：丁基黄药（工业纯）与乙硫氮（工业纯）；锌抑制剂：ZnSO4（分析纯）；铁矿物抑制剂和pH调整剂：CaO（分析纯）；起泡剂：2#油（工业纯）。试验用水均采用昆明市自来水。首先进行单因素试验，以确定对于该矿物的最佳磨矿细度及ZnSO4用量；之后以CaO用量，丁基黄药用量，乙硫氮用量为因子进行响应曲面优化试验，从而确定选铅工艺最佳药剂制度；最后根据响应曲面优化结果进行选铅工艺闭路试验。单因素试验与响应曲面优化试验流程见图1。

图1 磨矿细度试验流程图

Fig.1 Grinding fineness test flow chart

2结果与讨论

2.1磨矿细度试验

磨矿细度试验采用实验室用4L棒磨机进行磨矿，磨矿浓度为70%。试验控制CaO用量为1000g/t，ZnSO4用量为1000g/t，丁基黄药和乙硫氮的用量均为30g/t，调节磨矿时间，将磨矿细度分别控制在-0.074mm占50%，60%，70%，80%，90%。具体试验结果见图2。

图2 磨矿细度对铅精矿品位和回收率的影响

Fig.2 Effect of Grinding Fineness on Grade and Recovery of Lead Concentrate

由图2可知，随着磨矿细度的提升铅精矿品位和回收率均先升高后下降。分析后认为，出现品位和回收率的先升后降现象，主要是由于随磨矿细度的提升，矿物的解离程度逐渐增大，但与此同时过磨现象加重，微细粒逐渐增多，从而使得浮选效果恶化。由图可知，当磨矿细度达到-0.074mm占80%时，其品位虽然较-0.074mm占70%时降低了0.21%，但回收率却提升了2.15%。综合考虑，选取试验磨矿细度为-0.074mm含量占80%。

2.2 ZnSO4用量试验

ZnSO4是常用的闪锌矿抑制剂，本试验研究的主要内容优化选铅工艺，因而为保证试验的客观性，排除闪锌矿干扰，需先进行ZnSO4用量试验，考察铅精矿中的锌含量，以选定最佳的药剂用量。试验过程中控制磨矿细度为-0.074mm占80%，CaO用量为1000g/t，丁基黄药和乙硫氮用量均为30g/t。试验结果见图2。

图3 ZnSO4用量对铅精矿中锌含量的影响

Fig. 3 Effect of ZnSO4 dosage on zinc content in lead concentrate

由图3可知，随着ZnSO4用量增加，铅精矿中锌的品位逐渐降低，锌的回收率先降低后升高。在ZnSO4用量为1800g/t时，铅精矿中锌的品位降至16.07%，回收率降至34.45%，之后铅精矿品位虽然也有降低，但幅度不大，因而选取1800g/t作为试验ZnSO4用量。

2.3响应曲面优化试验

选铅工艺响应曲面法优化试验建立在上述单因素试验的基础上。通过响应曲面不仅可以获得药剂的最佳用量，还可以探究不同药剂之间的交互作用。Design-Expect主要用于设计及分析响应曲面优化试验，本试验采用Design-Expect软件中的Central Composite（中心组合设计模块）进行试验设计，以CaO用量、丁基黄药用量及乙硫氮用量为自变量，铅精矿品位及回收率为应变量。表3是试验拟定的中心组合设计因素与水平。表4为软件设计的试验条件及依照该条件进行试验所得试验结果。由表4可知，铅精矿品位的响应范围为8.25%~10.73%，回收率的响应范围为45.13%~52.78%。

表3中心组合设计因素及水平

Table 2 Factors and levels of center composite design

| 水平 | 因素 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CaO (g/t) | 丁基黄药 (g/t) | 乙硫氮(g/t) |
| -1(Low) | 1000 | 15 | 15 |
| 0 | 2000 | 25 | 25 |
| +1(high) | 3000 | 35 | 35 |
| -α | 318.207 | 8.18207 | 8.18207 |
| +α | 3681.79 | 41.8179 | 41.8179 |

表4响应曲面分析及结果

Table 3 Analysis and results of response surface method

| 序号 | 因素 |  |  | 响应值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CaO (g/t) | 丁基黄药 (g/t) | 乙硫氮(g/t) | 品位(%) | 回收率(%) |
| 1 | 1000 | 15 | 15 | 8.25 | 45.13 |
| 2 | 3000 | 15 | 15 | 8.79 | 46.78 |
| 3 | 1000 | 35 | 15 | 9.55 | 48.69 |
| 4 | 3000 | 35 | 15 | 8.77 | 45.94 |
| 5 | 1000 | 15 | 35 | 10.06 | 47.19 |
| 6 | 3000 | 15 | 35 | 9.78 | 49.37 |
| 7 | 1000 | 35 | 35 | 8.44 | 48.21 |
| 8 | 3000 | 35 | 35 | 8.93 | 46.73 |
| 9 | 318.207 | 25 | 25 | 8.54 | 46.15 |
| 10 | 3681.79 | 25 | 25 | 8.87 | 48.34 |
| 11 | 2000 | 8.18207 | 25 | 8.25 | 49.57 |
| 12 | 2000 | 41.8179 | 25 | 8.78 | 50.19 |
| 13 | 2000 | 25 | 8.18207 | 8.84 | 49.07 |
| 14 | 2000 | 25 | 41.8179 | 10.31 | 51.07 |
| 15 | 2000 | 25 | 25 | 10.67 | 52.14 |
| 16 | 2000 | 25 | 25 | 10.54 | 51.49 |
| 17 | 2000 | 25 | 25 | 10.83 | 51.77 |
| 18 | 2000 | 25 | 25 | 10.24 | 52.78 |
| 19 | 2000 | 25 | 25 | 10.69 | 51.67 |
| 20 | 2000 | 25 | 25 | 10.73 | 52.48 |

表4中的数据为真实试验所得数据，以此为据，在软件中选择合适的模型对其进行拟合，而后对拟合后的模型进行方差分析，以了解该模型对于本试验是否显著。品位响应值及回收率响应值的方差分析结果见表5及表6。表中的p值代表模型的显著性，当p<0.05时表明该模型显著[6]。观察表5、表6可知，品位及回收率模型的p值均小于0.05，说明品位响应值模型及回收率响应值模型显著性均较高。

表5 品位模型回归方差分析

Table 4 Analysis of variance for response surface quadratic model for grade

| 来源 | 平方和 | 方差 | 均方 | F值 | p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 15.20 | 9 | 1.69 | 11.78 | 0.0003 |
| A-CaO | 0.020 | 1 | 0.020 | 0.14 | 0.7153 |
| B-丁基黄药 | 6.531E-003 | 1 | 6.531E-003 | 0.046 | 0.8352 |
| C-乙硫氮 | 1.37 | 1 | 1.37 | 9.55 | 0.0114 |
| AB | 0.038 | 1 | 0.038 | 0.26 | 0.6186 |
| AC | 0.025 | 1 | 0.025 | 0.18 | 0.6831 |
| BC | 1.76 | 1 | 1.76 | 12.27 | 0.0057 |
| A2 | 5.63 | 1 | 5.63 | 39.27 | < 0.0001 |
| B2 | 6.90 | 1 | 6.90 | 48.17 | < 0.0001 |
| C2 | 1.45 | 1 | 1.45 | 10.12 | 0.0098 |

表6 回收率模型回归方差分析

Table 5 Analysis of variance for response surface quadratic model for recovery

| 来源 | 平方和 | 方差 | 均方 | F值 | p值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | 97.83 | 9 | 10.87 | 9.50 | 0.0008 |
| A-CaO | 0.79 | 1 | 0.79 | 0.69 | 0.4256 |
| B-丁基黄药 | 0.34 | 1 | 0.34 | 0.29 | 0.5996 |
| C-乙硫氮 | 5.07 | 1 | 5.07 | 4.43 | 0.0615 |
| AB | 8.12 | 1 | 8.12 | 7.10 | 0.0237 |
| AC | 0.41 | 1 | 0.41 | 0.35 | 0.5651 |
| BC | 2.35 | 1 | 2.35 | 2.06 | 0.1819 |
| A2 | 60.23 | 1 | 60.23 | 52.64 | < 0.0001 |
| B2 | 17.84 | 1 | 17.84 | 15.60 | 0.0027 |
| C2 | 15.75 | 1 | 15.75 | 13.77 | 0.0040 |

分析响应曲面法结果可以获得3D响应曲面图及各因素交互效应等高线图。图4为各药剂对铅精矿品位的交互效应等高线图，等高线越趋近于圆形各因素之间的交互作用越明显。由图可知，CaO与丁基黄药之间的交互作用对该铅精矿品位的影响最大，同时其余因素之间的交互作用亦对该铅精矿品位有影响。图5为各药剂对铅精矿回收率影响的交互作用3D响应曲面图，由图可知，各因素间交互作用对铅精矿回收率的影响在所选范围内均存在最大值，即各因素之间的交互作用对该铅精矿回收率都有较大影响。

图4 各因素对锡精矿品位的影响等高线图

Fig.8 Contour of effect on grade of lead concentrates

图5 各因素对锡精矿回收率的影响三维响应曲面图

Fig.7 3D surface contour of effect on recovery of lead concentrates

使用软件对试验结果进行拟合后获得该铅锌矿的浮选最佳药剂用量为，CaO 2091.4688g/t，丁基黄药23.5520g/t，乙硫氮 29.6647g/t，在该条件下可以获得品位为10.7094%，为52.1828%的铅精矿。为验证响应曲面模拟结果的可靠性，设计并进行了实际浮选试验。实际浮选试验控制磨矿细度为-0.074mm占80%，CaO用量为2100g/t，ZnSO4用量为1800g/t，丁基黄药用量为25g/t，乙硫氮用量为30g/t。最终获得的铅精矿品位为10.62%，回收率为51.75%，与响应曲面优化结果基本一致，证明响应曲面优化结果较为可靠。

2.4选铅工艺闭路试验

在单因素试验及响应曲面法优化试验确立的药剂制度下，进一步进行了选铅闭路试验。闭路试验采用一粗三精一扫的试验流程。试验选取磨矿细度-0.074占80%，CaO用量为2100g/t，ZnSO4用量为1800g/t，丁基黄药用量为25g/t，乙硫氮用量为30g/t。最终获得铅精矿品位为32.64%，回收率为78.66%，铅精矿中含锌12.19%。具体流程图见图6，试验结果见表7。

图6 选铅工艺闭路试验流程图

Fig.6 Lead process closed-circuit experimental flowchart

表7 选铅工艺闭路试验结果

Table 7 The result of lead process closed-circuit experiment

| 名称 | 产率 | 品位 |  | 回收率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pb | Zn | Pb | Zn |
| 精矿 | 1.1 | 32.64 | 12.19 | 48.21 | 3.81 |
| 尾矿 | 98.9 | 0.39 | 3.42 | 51.79 | 96.19 |
| 原矿 | 100 | 0.74 | 3.51 | 100 | 100 |

3结论

在原矿化学元素分析及原矿铅物相分析的基础上，分别进行了磨矿细度试验，ZnSO4用量试验，响应曲面优化试验及选铅工艺闭路试验，确立了该铅锌矿物的选铅工艺浮选流程，得出如下结论：

（1）采用单因素试验探索对于该铅锌矿较佳的磨矿细度及ZnSO4用量，试验结果表明，对于该铅锌矿最佳的磨矿细度为-0.074mm占80%，最佳ZnSO4用量为1800g/t。

（2）以CaO用量，丁基黄药用量，乙硫氮用量为自变量，铅精矿的品位和回收率为应变量，使用软件设计试验方案，并依照该试验方案进行试验。所得试验结果采用Design-Expect软件建立模型。对所得模型进行方差分析，模型p值均远小于0.05，说明该铅精矿品位及回收率模型显著性较高。

（3）响应曲面优化所得最佳药剂用量分别为CaO 2091.4688g/t，丁基黄药23.5520g/t，乙硫氮 29.6647g/t，在该条件下铅精矿的品位和回收率可达10.7094%和52.1828%。为验证该结果，进行了实际浮选试验，试验表明软件优化结果与实际浮选试验结果接近，证明对于该矿物来说响应曲面优化浮选结果可信。

（4）在以上试验确立的药剂制度下，设计并进行了闭路试验，试验最终获得品位为32.64%，回收率为48.21%，含锌12.19%的铅精矿。

参考文献

[1] Seetharaman R, Ravisankar V, Balasubramanian V. Corrosion performance of friction stir welded AA2024 aluminium alloy under salt fog conditions[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 2015, 25(5):1427-1438.

[2]谢素超, 周辉. 基于Kriging法的铁道车辆客室结构优化[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2012, 43(5):1990-1998.

[3]王梦寒, 王彦丽, 杨海. 基于响应面法的高强度钢板热冲压成形圆角破裂的工艺参数优化[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2014(12):4661-4667.

[4]邱廷省, 何元卿, 余文,等. 硫化铅锌矿浮选分离技术的研究现状及进展[J]. 金属矿山, 2016, V45(3):1-9.

[5] U.S. Geological Survey. Mineral Commoodity Summaries (Zn and Pb). https://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs, 2018,190-191(zinc); 94-95(lead)

[6]赵敏捷, 方建军, 张铁民,等. 响应曲面法优化某氧化铜矿硫化浮选[J]. 过程工程学报, 2017, 17(3):532-538.